| Coloray Pearls: Flash gold ZT5001 |
| --- |
| Assay | Spec. Values | Test Method |
| Mica | 61.0-83.0% | CRTM-51 |
| TiO2 | 13.0-25.0% | CRTM-48 |
| Fe2O3 | 4.0-14.0% | CRTM-48 |
| Particle Size | 10-125µm | CRTM-42 |
| PH Value | 4-11 | CRTM-45 |
| Density: | 2.6-3.3/cm3 | CRTM-47 |
| Oil absorption | 65-100g/100g | CRTM-46 |
| Mica:C.I.No:77019 ; TiO2:C.I.No:77891 |