| ZT1203 |
| --- |
| INCI Name: Mica,Titanium Dioxide and tin oxide |  |
| Chemical Composition: |  | Test method |
| Mica： | 47.0-59.0% | TZTM-51 |
| TiO2： | 41.0-52.0% | TZTM-48 |
| SnO2： | ≤1% | TZTM-48 |
| Appearance: | Silver white | TZTM-52 |
| Odor: | Odorless | TZTM-53 |
| Particle Size | 1-10µm |  |
| Dendity: | 2.9-3.6g/cm3 | TZTM-47 |
| PH –Value(10%aqueous | 4.0-11.0 | TZTM-45 |
| Suspension): |  |  |
| Oil Absorption | 50-90g/100g | TZTM-46 |
| Microbiology: | <100 cfu/g | TZTM-54 |

Website:  http://www.zsztyl.com      E-mail: zhongtaiyanliao@163.com